## Slide 1: Дипломна работа
ПОЛУПРОВОДНИКОВИ МАТЕРИАЛИ И ТЕХНОЛОГИИ ВЪВ ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ СИСТЕМИ
Дипломант: Научен ръководител:
Искрен Иванов Върбанов Митко Ванков
Фак. № 8012
София 2018
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

## Slide 2: Съдържание
Увод. Цели и обхват - 3-
1. Физика на фотоволтаичната клетка________ - 5 -
1.1 Поглъщане на светлина и фотогенерация - 6 -
1.2 Рекомбинация и време на живот - 9 -
1.3 Пренос на токови носители - 11 -
1.4 Разделяне на носителите в p-n преход - 12 -
1.5 Ефективност на фотоволтаичното преобразуване - 18 -
1.6 Параметри на фотоволтаичната клетка - 21 -
2. Материали и технологии за фотоволтаични клетки - 29 -
2.1 Кристално-силициеви клетки - 29 -
2.2 Тънкослойни клетки - 39 -
2.3 Многопреходни клетки - 52 -
3. Приложения и перспективи за развитие на фотоволтаичните технологии - 55 -
3.1 Приложения и изисквания - 55 -
3.2 Срок на експолоатация - 55 -
3.3 Сравнение и перспективи - 56 -
4. Заключение - 61 -
Приложение 1 - 62 -
Използвана литература - 63 -

## Slide 3: Увод
Човечеството се сблъсква с все по-сериозни екологични предизвикателства, за да покрие постоянно увеличаващото се световното енергийно потребление.
Фотоволтаичната енергия има специфични предимства:
  Използва практически неизчерпаем източник с колосална мощност.
  Не замърсява околната среда при работата си.
  Изключително ниски оперативни разходи.
Целите и обхвата на настоящата дипломна работа:
Да представи физичната същност на явленията и процесите във фотоволтаичната клетка, като полупроводниково устройство.
Да направи аналитичен обзор на използваните материали и технологии, техните специфики и приложения, както и перспективи за развитие.
По подразбиране акцентът пада върху приложенията в масовите наземни системи.

## Slide 4: Изложение
В работата са разгледани полупроводникови структури с p-n преход или друг потенциален бариер, в който при облъчване със светлина или друг вид лъчение възниква фотоволтаичен ефект.
  Структурата на слънчевия спектър има определящо значение за подбора на материали за фотоволтаичните клетки

## Slide 5: Изложение
В началото на работата са въведени процесите поглъщане на светлината и рекомбинация, които обославят ефективността.
Поглъщане на светлината
Фотогенерация
=
Рекомбинация
  Време на живот
  Видове рекомбинации

## Slide 6: Изложение
Разделяне на носителите в
p-n преход
Бариера разделя двойките носители,
които са стигнали в непосредствена
близост до него
Ефективност
  Отражение
  Спектрална
  несъгласуваност
  Отражение и
  непълно поглъщане
  Рекомбинация
  Засенчване

## Slide 7: Изложение
Параметри на фотоволтаичната клетка
За практическото характеризиране на фотоволтаичните клетки се използват:
  токът на късо съединение
  напрежението на отворена верига
  максималната мощност
  коефициентът на запълване
  коефициентът на полезно действие
  волт-амперната характеристика
  спектрална характеристика
  температурната характеристика

## Slide 8: Изложение
Материали и технологии за фотоволтаични клетки
Първото поколение - Кристално-силициеви клетки
Кристалният силиций (c-Si) е ковалентен кристал, непрекозонен полупроводник с ширина на забранената зона
Теоретична ефективност - 33%
Монокристален силиций
максимална ефективност:
лабораторна клетка – 26,7%
комерсиална - 21%
Мултикристален силиций
лабораторна клетка - 22,3%
комерсиална клетка – 17%
Архитектура на клетката
Име | Означение | Крист. размер
Монокристален | sc-Si, c-Si | > 10cm
Мултикристален | mc-Si, m-Si | 1mm-10cm
Поликристален | pc-Si, p-Si | 1µm-1mm
Микрокристален | µc-Si, µ-Si | < 1µm

## Slide 9: Изложение
Технология на клетката:
  Ецване
  Текстуриране
  Почистване
  Формиране на p-n преход
  Пасивиране на предната повърхност и
  анти-отразяващо покритие
  Формиране на предени контакти
  Ситопечат
  Формиране на задени контакти

## Slide 10: Изложение
Второ поколение Тънкослойни клетки
Аморфен силиций (a-Si)
  прекозонен полупроводник с ширина на забранената зона
  около 1 микрометър от него е достатъчен,
  за да погълне 90% от видимата част на спектъра
  Атомна и зонна структора
  Технологии на получаване на тънки слоеве от a-Si:H
  Плазмено-стимулирано химично отлагане от газова фаза
  Високо-продуктивни техники на отлагане
  Еднопреходни a-Si:H фотоволтаични клетки
  Деградация на аморфно-силициевите клетки
  Многопреходни аморфно-силициевите клетки
  Хибридни „HIT” клетки

## Slide 11: Изложение
Второ поколение Тънкослойни клетки
CdTe - полупроводник от групата AIIBIV
  с кристална решетка тип вюрцит и ширина
  на забранената зона
  Има пряка зонна структура
  коефициент на поглъщане
  за видимия спектър
  Максимална ефективност 21 % / 16%
  Технологии за получаване на тънки
  слоеве от CdTe
  Архитектура на и технология клетката
CIGS (CuInxGa(1-x)Se2)
  Ширината на забранената зона варира от при x=1 (медно-индиев диселенид) до при x=0 (медно-галиев диселенид)
  Ефективност на лабораторни образци 21,6%

## Slide 12: Изложение
Трето поколение - Многопреходни клетки
Стиковане на няколко отделни поглъщащи слоя със съответните преходи, всеки от които е оптимизиран за дадена част от спектъра.
Максималната теоретична ефективност
, т.е. с пълно оползотворяване на целия
слънчев спектър е 86.8%
Рекорд за максимална ефективност на
фотоволтаична клетка се държи от AIIIBV
4-преходна клетка разработена от
Soitec, CEA-Leti, Франция и
Фраунхофер Институт
с ефективност 46%
Архитектура и технология
на клетката

## Slide 13: Изложение
Приложения и изисквания
Сравнение и перспективи
  Световно производство по технологии

## Slide 14: Заключение
В настоящата дипломна работа бяха изложени физичната основа на фотоволтаичните клетки и техните специфики като полупроводникови устройства. Направен бе обзор на основните материали и технологии, които понастоящем са в пазарна употреба – кристално-силициеви, тънкослойни и многопреходни, приложенията на различните технологии и насоките им за развитие.
Кристално-силициевите клетки са доминират на пазара с 95% дял, поради отличното овладяване на технологията и ефективност (15-20%).
Тънкослойните клетки са основани на идеята за намаляване на цената чрез използване на силно поглъщащи тънки слоеве, представляващи 1-2% от материала на кристално-силициевите клетки.
Многопреходните клетки са най – бързо развиващата се технология, но заради цената за сега имат предимно специализирано приложение.
Понастоящем фотоволтаиката представлява много широк спектър от различни принципни подходи, материали и технологии, но каква ще бъде технологичната основа на бъдещото развитие е невъзможно да се каже със сигурност.

## Slide 15
Благодаря за вниманието
С уважение: Искрен Върбанов

## Slide 16
Електронът локализиран на примесен център придобива неопределеност на вълновият си вектор, която е пропорционалана на реципрочния Боровски радиус на примесния център съгласно известното съотношение за неопределеност на Хайзенберг (написано за вълнов вектор), тази неопределеност може да стигне до центъра на диаграмата E/k , при което рекомбинацията да се осъществи с еднакъв вълнов вектор на началното и крайното състояние.